BAB I. PRASYARAT UJI

# Pengujian Kuat Lentur Kayu dan Tekan Kayu

  - Benda Uji

Benda uji harus memenuhi ketentuan:

- Bentuk dan ukuran untuk kuat lentur kayu( 50 x 50 x 7$0 ) mm

- Bentuk dan ukuran untuk kuat tekan kayu ( &0 x &0 x 200 ) mm

- Ketelitian ukuran benda uji *ada ten+ah bentan+ , 0-25 mm;

- Metode Pengujian

A.  Pada Kuat Lentur Kayu

  - Peralatan

Peralatan harus memenuhi ketentuan:

- Kedua tumpuan pelat dan rol yang terbuat dari baja harus mempunyai

entuk dan harus ukuran Gambar 2 dan harus memungkinkan benda uji bisa bergerak dalam horizontal

- Bantalan penekan untuk pemberian beban terbuat dari bahan baja, harus mempunyai bentuk dan ukuran seperti berikut

- Mesin  uji  digunakan  untuk  pengujian  kuat lentur harus  memenuhi

ketentuan yang berlaku, dan juga harus memenuhi persyaratan kecepatan pembebanan.

B.  Pada Kuat Tekan kayu

  - Peralatan

    - Alat Kuat Tekan

    - Tranduser

    - Data Loger

  - Letak Beban

- Pada Kuat Lentur Kayu

Pembeban pada benda uji dilaksanakan dengan meletakan bantalan penekan ditengah bentang.

- Pada Kuat Tekan Kayu

Letak beban diletakkan pada sudut landasan pada alat uji tekan.

  - Langkah-Langkah Pengujian

- Pada Kuat Lentur Kayu

Pengujian kuat lentur kayu harus silaksanakan sebagai berikut :

- Siapkan benda dengan ketentuan ukuran seperti tercantum pada Gambar 1.

- Beri nomor kode atau untuk setiap jenis kayu dalam setiap pengujian, sebelum dipasang pada alat uji, ukur lebar dan tinggi benda uji.

- Atur jarak tumpuan , dipasang benda uji pada alat uji.

- Letakan bantalan penekan diatas benda uji.

- kemudian catat beban maksimumnya.

- Tentukan bentuk keretakan yang terjadi pada benda uji.

- Dihitung kuat lentur dari benda uji menurut rumusnya.

- Pada Kuat Tekan Kayu

Urutan pengujian dilakukan sebagai berikut :

  - Siapkan benda uji dengan ketentuan pada gambar 1

  - Beri nomor atau kode pengujian, sebelum dipasang pada alat uji, ukur benda  uji  dengan  alat ukur jangka  sorong atau

penggaris, dan catat pada lembar data.

  - Letakkan benda uji secara sentris terhadap alat pembebanan.

  - Untuk  pengujian  kuat tekan sejajar serat,  jalankan alat  uji

dengan kecepatan yang ditentukan untuk pengujian kuat tekan tegak lurus searah serat kayu

  - Lakukan pembebanan sampai beban maksimum.

  - Baca dan catat data beban

  - Gambar bentuk retakan-retakan yang timbul setelah pengujian.

  - Hitung kuat tekan berdasarkan rumus.

  - Cantumkan semua nilai hasil perhitungan kedalam catatan.

BAB II. HASIL

- Perhitungan Kuat Lentur Kayu Diketahui :

- b	= 65 mm

- h	= 40 mm

- p	= 840 kg

- L	= 710 mm

3 pl σ ¿ = 2b h2

σ ¿=

3 (840)(710)

2

2 (65)( 40)

σ ¿=

(1.789)(200)

208000

σ ¿ =8,601 Mpa

- Perhitungan kuat tekan kayu sejajar serat. Diketahui :

  - berat benda uji = 1006,2 gr

  - b = 4 cm : 40 mm

  - h = 4 cm : 40 mm

  - L = 20 cm : 200 mm

  - Beban Tekan (P) = 1300 kg

Luas penampang yang dibebani A = b x h

= 40 mm x 40 mm

= 1600 mm2

= 160 cm2

P max

σ =	A	=

1300

160	= 8,125 kg/cm2

- Pembahasan

Di dalam Vademecum Kehutanan Indonesia, Kelas kekuatan kayu didasarkan pada berat jenis, keteguhan lengkung mutlak ( klm ) dan keteguhan tekan mutlak ( ktm ) . Kekuatan kayu terhadap gaya tekanan ( sejajar serat ) disebut degan daya tegang kayu. Tegangan adalah gaya yang tersebar persatuan luas dan dinyatakan dalam psi ( pon per inci persegi ) atau

dalam pascal ( >ewton per meter kuadrat ). Apabila suatu gaya dikenakan pada suatu suku ( benda ). Maka akan terjadi tegangan-tegangan internal.

Tegangan ini memiliki atau mengubah bentuk ukuran benda tersebut. Perubahan panjang per satuan panjang dalam arah tekanan disebut regangan.

GAMBAR 5 BENTUK KERETAKAN SETELAH UJI TEKAN

# Lampiran

Tabel 1. Kelas Kekuatan Kayu

| Kelas Kayu | Berat Jenis | Klm | Ktm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/cm2) | (kg/cm2) |
| I | 0,90 | 1.100 | 650 |
| II | 0,60 - < 0,90 | 725 - < 1.100 | 425 - < 650 |
| III | 0,40 - < 0,60 | 500 - < 725 | 300 - < 425 |
| IV | 0,30 - < 0,40 | 300 - < 500 | 215 - < 300 |
| V | < 0,30 | < 300 | < 215 |

Tabel 2. Kuat Tekan Kayu

No

Jenis

Kayu

Ukuran

Beban

Maksimum

Kuat Lentur

(Mpa)

1

b

( mm )

65

h

( mm )

40

840

8601